Drahé kovy

Zlato (Au)

- těžký, měkký, žlutý kov

- v přírodě se nachází ryzí

- chemicky odolné, rozpustí ho jen lučavka královská (HCl + HNO3)

Použití:

- šperky, výroba mikročipů

- jeden z nejlepších vodičů el. proudu – pozlacování kontaktů

Čistota zlata:

- udávala se v karátech (ryzí zlato má 24 karátů)

- nově se udává v tisícinách

Platina (Pt)

- těžký, stříbřitě bílý kov

- chemicky odolná, nereaguje s kyselinami ani hydroxidy

Použití:

- v automobilových katalyzátorech, k výrobě léků proti rakovině

- ve slitinách s iridiem (Ir) nebo rhodiem (Rh), které zlepšují její tvrdost

Titan (Ti)

- velmi lehký, pevný a tvrdý kov

- stejně pevný jako ocel, ale mnohem lehčí

- odolný proti vnějším vlivům a vysokým teplotám

Použití:

- k výrobě lodních šroubů, kloubních implantátů, piercingu

Slitina:

- titan + nikl – má tvarovou paměť = pokud se zastudena zdeformuje, po zahřátí se vrátí do původního tvaru – golfové hole, brýle, jízdní kola