Oxidy důležité v průmyslu

Oxid vápenatý CaO

- bílá, práškovitá a žíravá látka, zásadotvorný oxid

1) zpracování vápence

CaCO3	––t=950°C––>	CaO		+	CO2

- vytěžený vápenec se zahřívá v pecích (tzv. vápenky), vzniká pálené vápno, do vzduchu unikne CO2

2) hašení vápna

CaO		+	H2O		–>	Ca(OH)2

- reakce páleného vápna s vodou, vzniká hydroxid vápenatý Ca(OH)2, tzv. hašené vápno

3) tuhnutí malty (+ písek)

Ca(OH)2	+	CO2		–>	CaCO3	+	H2O

- hašené vápno reaguje s CO2 ve vzduchu , vzniká uhličitan vápenatý, voda se vypaří

- Použití - ve stavebnictví (malta, hašené vápno), vápnění půdy (kvůli kyselým dešťům)

Oxid titaničitý TiO2

- bílý, jemný prášek, nejedovatý a zdraví neškodný

- používá se jako bílé barvivo s vysokým jasem a krycími schopnostmi (tzv. titanová běloba)